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Технологическая инструкция на массу  СМКРБГц  и  изготовление  из  нее  бетонных  изделий
Бетонную смесь на основе алюмосиликатного (шамотного) заполнителя и глиноземистого цемента применяют для изготовления бетонных изделий и монолитных футеровок при температуре службы до 1200 0С.
1. Технология производства бетонной массы.

Сухую смесь СМКРБГц дозируют в смеситель, добавляют воду из расчета - 13-15% от загружаемого количества смеси и перемешивают в течение 3-5 минут.

2. Укладка и уплотнение бетонной массы.

Укладку бетонной массы производят при температуре не ниже 150С. Время от момента приготовления бетонной массы до ее укладки не должно превышать 30 минут. 

Все внутренние поверхности формы или опалубки до укладки массы необходимо смазать солидолом, керосином со стеарином и  т.п. Бетонную массу необходимо равномерно распределить по всей площади формы. Уплотнение бетонной массы осуществляют на виброплощадках или с применением глубинных вибраторов, причем толщина укладываемого слоя не должна превышать длины рабочей поверхности вибратора. Вибрацию необходимо продолжать до полного оседания бетонной массы и появления на поверхности цементного молока.

3. Твердение бетона и сушка.

 Извлечение изделий из формы и снятие опалубки должно производиться не ранее, чем через 24 часа после окончания формования. 

При твердении бетона на глиноземистом цементе, поверхность необходимо увлажнять через 12 часов после укладки и продолжать в течение 3 суток. При твердении бетона при пониженных температурах сроки твердения увеличивают.

В ПРОЦЕССЕ ТВЕРДЕНИЯ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДАЖЕ КРАТКОВРЕМЕННОЕ ЗАМОРАЖИВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ.

После твердения бетона проводят сушку при температуре 300С в течение суток (время сушки может быть увеличено в зависимости от габаритов изделий).

Гл.технолог                                                                    Фоминцева Т.А.

ООО «НПП «Огнеупорремонт»   

