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СМЕСЬ ОГНЕУПОРНАЯ ШАМОТНАЯ марки СШЦ 

(ТУ 1523-002-20873641-2001)

НАЗНАЧЕНИЕ: Сухая смесь изготовлена из качественных огнеупорных материалов и представляет основу раствора для кладки различных тепловых агрегатов из шамотного (огнеупорного) и глиняного (красного) кирпича. Получаемый раствор воздушно-твердеющий, что обеспечивает необходимую конструктивную прочность и газоплотность швов кладки. Раствор пригоден также для оштукатуривания и ремонта штукатурки тепловых агрегатов.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА: Раствор готовят из сухой смеси, затворяя ее водой непосредственно перед изготовлением кладки. Расход воды на 50 кг сухой смеси 17-20 литров. Смесь тщательно перемешивают, добавляя воду и доводя смесь до нужной густоты. Готовый раствор необходимо выработать в течение 2 часов.

Техника безопасности как при работе с обычными строительными растворами.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО КЛАДКЕ: Перед нанесением раствора кирпич (особенно красный) смачивают водой для удержания влаги в растворе. Рекомендуемая толщина швов кладки - 1-3 мм.

СВОЙСТВА: 
- максимальная температура применения
14500С




- огнеупорность, не менее


15800С




- прочность при сжатии



15-17 Н/мм2
РАСХОД СУХОЙ СМЕСИ:
- мешок (50 кг)

100-120 шт. кирпича






- 1000 шт. кирпича

8-10 мешков по 50 кг






- 1 м3 кладки


4-5 мешков по 50 кг

Гарантийный срок хранения сухой смеси, в условиях исключающих увлажнение, 6 месяцев. 
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