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Настоящие технические условия распространяются на массы огнеупорные шпинельные набивные, изготовленные из плавленых шпинельных порошков и спекающихся добавок. Массы применяются для футеровки тигельных индукционных печей. 

В зависимости от назначения массы подразделяют на  марки, указанные в таблице 1

Таблица 1

Марка
Расшифровка марки
Назначение

МШПСС
Масса шпинельная для стали и сплавов
Для футеровки открытых и вакуумных тигельных индукционных печей, выплавляющих стали и сплавы, при температуре службы не более1750 0С

МШПАС
Масса шпинельная для алюминиевых сплавов
Для футеровки тигельных индукционных печей, выплавляющих сплавы на основе алюминия, при температуре службы не более 1300 0С

Пример записи условного обозначения продукции при ее заказе: "Масса шпинельная для стали и сплавов марки МШПСС по ТУ 1523-003-20873641-2002".


Перечень нормативных документов, на которые имеются ссылки в тексте технических условий, приведен в справочном Приложении А.

1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ


1.1 Массы должны соответствовать требованиям настоящих технических условий.


1.2 Массы по физико-химическим показателям и зерновому составу должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 2

Таблица 2

Наименование

показателя
Норма для марки


МШПСС
МШПАС

Массовая доля, %:

         MgO, в пределах

         Al2O3, в пределах

         SiO2, не более

         Fe2O3, не более

Изменение массы при прокаливании, не более

Зерновой состав, %, не более:

       остаток на сетке № 3

       проход через сетку № 1

       остаток на сетке № 0,063
30 - 40

55 - 67

2,0

1,5
28 - 37

50 - 61

8,0

2,0


0,5

5

65


35
40
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1.3 Упаковка и маркировка порошков по ГОСТ 24717-94.

2 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

2.1 Пыль, выделяемая при производстве и применении масс, по степени воздействия на организм человека относят к 4 классу опасности по ГОСТ 12.1.005-88, ГОСТ 12.1.007-76 и ГН 2.2.5.686-98.

2.2 Предельно-допустимая концентрация выделяемой пыли в воздухе рабочей зоны производственных помещений составляет 10 мг/м3 по ГОСТ 12.1.005-88. 

Определение концентрации пыли производят по нормативному документу на методы определения вредных веществ в воздухе рабочей зоны.

2.3 Пыль обладает преимущественно фиброгенным действием, что может привести к заболеванию органов дыхания.

2.4 Массы нетоксичны пожаровзрывобезопасны.

2.5 При применении масс используют индивидуальные средства защиты от пыли по ГОСТ 12.4.028-76, ГОСТ 12.4.041-89.

2.6 По содержанию естественных радионуклидов массы должны соответствовать 1 классу СП 2.6.1.798-99.

3 ПРАВИЛА ПРИЕМКИ


3.1 Массы принимают партиями. Партия должна состоять из массы одной марки.


Каждая партия сопровождается документом о качестве, содержащем:


 наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак;


 порядковый номер и массу партии, дату выпуска;


 марку массы;


 результаты лабораторных испытаний;


 обозначение настоящих технических условий.


Масса партии не более 70 т.


3.2 Для контрольной проверки качества масс и соответствия их требованиям настоящих технических условий применяют правила отбора и подготовки проб по ГОСТ 26565-85.


3.3 Массовую долю MgO, Al2O3, SiO2, Fe2O3, изменение массы при прокаливании и зерновой состав определяют от каждой партии.


3.4 При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы по одному показателю по нему проводят повторные испытания на удвоенном количестве проб, взятых от той же партии. Результаты повторных испытаний распространяются на всю партию и являются окончательными.

4 МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ


4.1 Массовую долю MgO, Al2O3, SiO2, Fe2O3, изменение массы при прокаливании определяют по ГОСТ 2642.0-86, ГОСТ 2642.8-97, ГОСТ 2642.4-97, ГОСТ 2642.3-97, ГОСТ 2642.5-97 и ГОСТ 2642.2-86. 
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Допускается применение других методов анализа, обеспечивающих требуемую точность.

4.2 Зерновой состав определяют по ГОСТ 27707-88.

4.3 Маркировку и упаковку проверяют визуально.

5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ


5.1 Транспортирование и хранение масс осуществляют по ГОСТ 24717-94.


5.2 Транспортирование и хранение масс осуществляют в условиях, исключающих их увлажнение.

6 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ


6.1 Массы должны быть приняты отделом технического контроля предприятия-изготовителя.

6.2 Изготовитель гарантирует соответствие масс требованиям настоящих технических условий при соблюдении правил хранения и транспортирования.
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Приложение А

(справочное)

ПЕРЕЧЕНЬ

документов, на которые имеются ссылки

в тексте технических условий

ГОСТ 12.1.005-88

ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к 

воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.007-76

ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие 

требования безопасности

ГОСТ 12.4.028-76

ССБТ. Респиратор ШБ-1 "Лепесток"





Технические условия

ГОСТ 12.4.041-89

ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов 

дыхания фильтрующие. Общие технические требования

ГОСТ 2642.0-86

Огнеупоры и огнеупорное сырье. Общие требования к 

методам анализа

ГОСТ 2642.2-86

Огнеупоры и огнеупорное сырье. Методы определения 

изменения массы при прокаливании

ГОСТ 2642.3-97

Огнеупоры и огнеупорное сырье. Методы определения





оксида кремния (IV)

ГОСТ 2642.4-97
Огнеупоры и огнеупорное сырье. Методы определения оксида алюминия

ГОСТ 2642.5-97
Огнеупоры и огнеупорное сырье. Методы определения оксида железа (III)
ГОСТ 2642.8-97
Огнеупоры и огнеупорное сырье. Методы определения оксида магния

ГОСТ 24717-94
Огнеупоры и сырье огнеупорное. Маркировка, упаковка, хранение и транспортирование

ГОСТ 26565-85
Огнеупоры неформованные. Методы отбора и подготовки проб
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ГОСТ 27707-88
Огнеупоры неформованные. Метод определения зернового состава

ГН 2.2.5.686-98
Предельно-допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Гигиенические нормативы

СП 2.6.1.798-99
Нормы радиационной безопасности
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